HİSSEDİLİR BETON ZEMİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

A-) ÜRÜN TİP VE EBATLARI:

1-) Görme engelli taşı 40 cm eninde, 40 cm boyunda ve 6 cm kalınlıkta olacaktır.

2-) Teknik çizimlerdeki ölçü ve detaylara birebir olarak uyulacaktır.

B-) ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

a)      Ürünler TSE belgeli olacaktır.

b)     Görme engelli taşı beton  olarak imal edilecektir.

c)      Görme engelli devam taşı çizgisel kabartmalı olarak imal edilecektir.

d)     Görme engelli uyarı taşı dairesel kabartmalı olarak imal edilecektir.

e)     Ürünlerin rengi karayolları sarısı olacaktır. Renk pigmentleri homojen olarak ürün harcına dağıtılmış olacaktır. Ürünün içi dışı aynı renk olacaktır.

f)       Görme engelli taşının imalatında kullanılacak olan çimento 52,5 portland süper beyaz veya siyah çimentodur.

g)      Görme engelli taşı kullanılacak olan betonlar C50 dayanım sınıfında olacaktır.

h)     Ürünler Minimum 70kg/cm2 eğilme, minimum 400kg/cm2 basınç değerlerine sahip olacaktır.

i)       Görme engelli taşının yüzey aşınma değeri 11cm3/50cm2 olacaktır.

j)       Betonlar kalıplara vibrasyon cihazları ile yerleştirilecek ve yüzeylerinde herhangi bir segregasyon olmasına müsaade edilmeyecektir.

k)      Görme engelli taşı pürüzsüz yüzeyli ve kenarları yuvarlak hatlı(radius) olacaktır.

l)       Görme engelli taşı görünen yüzeylerinde hava kabarcığı olmayacaktır.

m)   Dış hava şartlarının olumsuz etkilerine karşı dayanıklı olacaktır.

n)     Donma-çözülme etkilerine, ıslanma-kuruma etkilerine, yağmur ve kar sularının tahrip edici etkilerine karşı dayanıklı olacaktır.

o)     Ürünlerde kullanılacak beton, deniz suyunda bulunan klor ve sülfatın zararlı etkilerine karşı dayanıklı olacaktır.

p)     Betonlar aşınmaya karşı dirençli olacaktır.

q)     Ürünler tek tabaka halinde üretilmiş olacaktır.

r)     Görme engelli taşında kullanılan betonların Su İşleme Derinliği maksimum %1,5 olacaktır.

s)      Ürünler plastik kalıplara yaş döküm teknolojisi ile dökülerek imal edilecektir.